Перечень

гальванических покрытий, применяемых в ОАО «Электросигнал»

| № п/п | Вид покрытия | Материал детали | Обозначение покрытия по ГОСТ 9.306-85 | Вид применяемого оборудования | Максимальные габариты покрываемых деталей, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Металлические покрытия, наносимые способом катодного восстановления. |
| 1. | Цинковое цианистое | Сталь, Стальная проволока | ЦЗ - Ц24хр | Гальваническая автооператорная линия цинкования на «подвесках» типа АЛГ-679 (пр-во ОАО «ТАГАТ», г. Тамбов) | 700(400(1300 |
| 2. | Цинковое цианистое с хроматной пассивацией |  | ЦЗхр - Ц24хр |  |  |
| 3. | Цинковое покрытие с добавкой «Экомет» |  | ЦЗ - Ц24 | Гальваническая автооператорная линия цинкования в «барабанах» типа АЛГ-683 (пр-во ОАО «ТАГАТ», г. Тамбов) | Мелкие детали (россыпь). Крепеж. |
| 4. | Цинковое покрытие с добавкой «Экомет» с хроматной пассивацией |  | ЦЗхр - Ц24хр |  |  |
| 5. | Кадмиевое с хроматной пассивацией | Сталь, медь и медные сплавы | КдЗхр - Кд24хр | Стационарная ванна | 700(400(1300 |
|  |  |  |  | «Колокольная» установка | Мелкие детали (россыпь). |
| 6. | Никелевое | Сталь, медь и медные сплавы (латунь, бронза) | НЗ - Н18 | Стационарная ванна | 600(300(1300 |
|  |  |  |  | «Колокольная» установка | Мелкие детали (россыпь). |
| 7. | Никелевое с подслоем цианистой или кислой меди |  | МЗНЗ - М30Н12 | Стационарная ванна | 600(300(1300 |
|  |  |  |  | «Колокольная» установка | Мелкие детали (россыпь). |
| 8. | Никелевое с блескообразующей добавкой |  | НЗб - Н12б | Стационарная ванна | Покрываемая площадь 50 дм2, плоские детали 700(400(1700 |
| 9. | Хромовое | Сталь | ХЗ - Х12 |  |  |
| 10. | Хромовое с подслоями меди и никеля | Сталь, медь и медные сплавы (латунь, бронза) | Н6Х - Н12Х |  |  |
|  |  |  | МЗНЗХ - М30Н18Х |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Покрытие сплавом олово-висмут | Сталь, медь и медные сплавы (латунь, бронза) | О-ВиЗ - О-Ви9 | Стационарная ванна | 600(300(800 |
|  |  |  |  | «Колокольная» установка | Мелкие детали (россыпь). |
| 12. | Покрытие сплавом олово-висмут с подслоями меди и никеля | Алюминиевые литейные сплавы | МЗО-ВиЗ - МЗО-Ви9 НЗО-ВиЗ – Н12О-Ви12 | Стационарная ванна | 600(300(800 |
|  |  |  |  | «Колокольная» установка | Мелкие детали (россыпь). |
| 13. | Серебряное | Сталь, медь и медные сплавы (латунь, бронза), проволока | СрЗ - Ср12 | Стационарная ванна | 400(300(600 |
|  |  |  |  | Ванна «колокольная» типа ВК-5 (пр-во ОАО «ТАГАТ», г. Тамбов) | Мелкие детали (россыпь). |
| 14. | Серебряное с подслоем меди |  | МЗСрЗ - МЗСр12 | Стационарная ванна | 400(300(600 |
|  |  |  |  | Ванна «колокольная» типа ВК-5 (пр-во ОАО «ТАГАТ», г. Тамбов) | Мелкие детали (россыпь). |
| 15. | Покрытие сплавом серебро-сурьма блестящее | Сталь, медь и медные сплавы (латунь, бронза) | Ср-СуЗб - Ср-Су9б | Ванна «колокольная» типа ВК-5 (пр-во ОАО «ТАГАТ», г. Тамбов) | Мелкие детали (россыпь). |
| 16. | Покрытие сплавом серебро-сурьма блестящее с подслоем меди |  | МЗСр-СуЗб – МЗСр-Су9б | Ванна «колокольная» типа ВК-5 (пр-во ОАО «ТАГАТ», г. Тамбов) | Мелкие детали (россыпь). |
| II. Неметаллические покрытия, наносимые химическим способом |
| 17. | Окисное | Сталь, алюминий и его сплавы (прокат и литье) | Хим.. Окс.прм | Стационарная ванна | 800(500(1800 |
| 18. | Окисное (фторидное) электропроводное | Алюминий и его сплавы (прокат и литье) | Хим. Окс.э | Стационарная ванна | 800(500(1800 |
| 19. | Фосфатное | Алюминий и его сплавы (прокат и литье) | Хим. фос | Стационарная ванна | 800(500(1800 |

| III. Подготовка поверхности деталей |
| --- |
| 20. | Подготовка деталей перед отжигом и сваркой | Сталь, медь и медные сплавы, Алюминий и его сплавы | Обезжиривание, травление | Стационарная ванна | 800(500(2000 400(400(400 (для меди). |
| 21. | Пескоструйная обработка | Сталь | ( | Пескоструйная кабина | 400(600(400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IV. Неметаллические покрытия, наносимые способом анодного оксидирования |
| 22. | Окисное | Алюминий и его сплавы (прокат и литье) | Ан. Окс. | Стационарная ванна | 800(400(1800 |
| 23. | Окисное с хроматной пассивацией |  | Ан. Окс. хр | Стационарная ванна |  |
| 24. | Окисное с окрашиванием в черный цвет |  | Ан. Окс. черн. | Стационарная ванна |  |
| V. Покрытия, наносимые горячим способом |
| 25. | Горячее лужение деталей с гальва-нической обработкой и проволоки | Сталь, медь и медные сплавы | Гор.ПОС-40, Гор. ПОС-61 | Тигель, паяльник, установка лужения проволоки | ( |